## Slide 1: 【DFTB】Ag(111)上の任意の位置に置かれたBi原子のSTM像(1)
シミュレーションに用いたモデルを上から見た図と横から見た図
探針電圧:0.4[V], 探針‐試料間距離:3.0[Å] でのトンネル電流像のシミュレーション結果
√3×√3構造4単位セルに対して1つのBiがある場合
（Ag(111)上に置いた場合）
[2]:Hiroyuki Fukumoto, Yuki Aoki, and Hiroyuki Hirayama
Decay of Shockley surface state by randomly adsorbed Bi atoms at Ag(111) surfaces
Phys. Rev. B 86, 165311 – Published 11 October 2012
文献[2]でのSTM像
Vs=-0.4[V], It=0.3[nA]
探針(Si4H10)と試料
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_005a

## Slide 2: 【DFTB】Ag(111)上の任意の位置に置かれたBi原子のSTM像(2)
シミュレーションに用いたモデルを上から見た図と横から見た図
[2]:Hiroyuki Fukumoto, Yuki Aoki, and Hiroyuki Hirayama
Decay of Shockley surface state by randomly adsorbed Bi atoms at Ag(111) surfaces
Phys. Rev. B 86, 165311 – Published 11 October 2012
探針電圧:0.4[V], 探針‐試料間距離:3.0[Å] でのトンネル電流像のシミュレーション結果
√3×√3構造4単位セルに対して1つのBiがある場合
（表面のAgと置換した場合）
文献[2]でのSTM像
Vs=-0.4[V], It=0.3[nA]
探針(Si4H10)と試料
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_005b

## Slide 3: 【DFTB】Ag(111)上の任意の位置に置かれたBi原子のSTM像(3)
シミュレーションに用いたモデルを上から見た図と横から見た図
探針電圧:0.4[V], 探針‐試料間距離:3.0[Å] でのトンネル電流像のシミュレーション結果
√3×√3構造4単位セルに対して2つのBiがある場合
（Ag(111)上に置いた場合）
[2]:Hiroyuki Fukumoto, Yuki Aoki, and Hiroyuki Hirayama
Decay of Shockley surface state by randomly adsorbed Bi atoms at Ag(111) surfaces
Phys. Rev. B 86, 165311 – Published 11 October 2012
文献[2]でのSTM像
Vs=-0.4[V], It=0.3[nA]
探針(Si4H10)と試料
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_005c

## Slide 4: 【DFTB】Ag(111)上の任意の位置に置かれたBi原子のSTM像(4)
シミュレーションに用いたモデルを上から見た図と横から見た図
探針電圧:0.4[V], 探針‐試料間距離:3.0[Å] でのトンネル電流像のシミュレーション結果
√3×√3構造4単位セルに対して2つのBiがある場合
（表面のAgと置換した場合）
[2]:Hiroyuki Fukumoto, Yuki Aoki, and Hiroyuki Hirayama
Decay of Shockley surface state by randomly adsorbed Bi atoms at Ag(111) surfaces
Phys. Rev. B 86, 165311 – Published 11 October 2012
探針(Si4H10)と試料
文献[2]でのSTM像
Vs=-0.4[V], It=0.3[nA]
Notes: DFTB_ConstCurrentSTM_Inorganic_005d