## Slide 1: 【MD】1層、2層、3層カーボンナノチューブの側面を押し込んでフォース・カーブを測定(1/2)
Tip: capped SWCNT
Diameter: 13.7 Å
Length: 41.4 Å
Sample: SWCNT, DWCNT or TWCNT
Cross section of sample models
The sample models can be deformed,
but the atoms at both edges can not.
The tip model can not be deformed.
Interlayer distance = 3.89 Å(*1).
 | Chiral Vector | Diameter(Å) | Length (Å)
1st CNT (Outermost) | (40, 0) | 31.14 Å | 168.03 Å
2nd CNT | (30, 0) | 23.35 Å | 168.03 Å
3rd CNT (Innermost) | (20, 0) | 15.57 Å | 168.03 Å
(*1) A little larger than the mesured distance 3.4 Å [1].
[1] Sumio Iijima, Nature 354 (1991) 56.
MM3 force field parameter
Atom ID 2 (Csp2 alkene) was assigned.
SWCNT model
TWCNT model
DWCNT model
31.14 Å
31.14 Å
31.14 Å
Notes: より正確には、Length = 168.028 Å, diameters are 31.1391, 23.3543 and 15.5695 Å. MWCNT内のCNT間の距離は、3.8924 Åである。
多層カーボンナノチューブ(MWCNT)の層間距離は0.34 nmと言われる[Iijima1991]。それよりは少し間隔が広い。
Sumio Iijima, Nature 354 (1991) 56. Helical microtubules of graphitic carbon
文献[Iijima1991]で紹介されているMWCNTの直径(5.5 - 6.7 nm)と比べて、シミュレーションに用いたMWCNTの直径(3.11 nm)はかなり小さい。大きな直径のMWCNTでもシミュレーションを試みてはいるものの、緩和計算をしただけでチューブ形状が破綻してしまったため断念。
MM3 force field parameter
Atom ID 2 was assigned for each carbon in CNT.
(Atom ID 2 corresponds to Csp2, alkene carbon.
Atom ID 50 for benzene was preferred, but it cannot take into account the deformation of the atoms.

## Slide 2: 【MD】1層、2層、3層カーボンナノチューブの側面を押し込んでフォース・カーブを測定(2/2)
Tip height = 50 Å
40 Å
30 Å
25 Å
20 Å
10 Å
Bankrupted
探針が試料に近づくと、探針が受ける力は引力から斥力に転じる。斥力のカーブがSWCNTでは緩やかなのに対してDWCNT, TWCNTでは急激に立ち上がる。つまり、SWCNTは横から押し込まれると弱く反発するのに対して、DWCNTやTWCNTは強く反発する。内側にあるCNTが支えとなって反発力を強めていると推察される。
Notes: MD_ForceCurve_Inorganic_003a
MD_ForceCurve_Inorganic_003b
MD_ForceCurve_Inorganic_003c